Table S1 Physical properties of Sporopollenin, Sp-TDI-calix and MSp-TDI-calix

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sample | Surface area (m2/g) | Pore volume (cm3/g) | Pore size (nm) |
| Sporopollenin | 2.27 | 0.00147 | 2.60 |
| Sp-TDI-calix | 2.08 | 0.00169 | 3.26 |
| MSp-TDI-calix | 26.5 | 0.125 | 18.8 |