|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Items | Rice straw | Rice straw biochar | Wheat straw | Wheat straw biochar |
| TN (g kg-1) | 3.84 | 17.10 | 3.30 | 8.40 |
| TP (g kg-1) | 1.05 | 2.79 | 0.83 | 2.27 |
| TK (g kg-1) | 15.27 | 39.17 | 11.20 | 43.98 |
| Ash content (%) | \_ | 37.40 | \_ | 20.80 |