X-ray diffraction and theoretical study of the transition 2H-3R polytypes in Nb1+xSe2 (0< x <0.1)

Mohamed Sidoumo1, Soumia Merazka2,  Adrian Gómez Herrero3,  Mohammed Kars2*,  Thierry Roisnel4

1 Université Blida1, Département de Physique, Laboratoire de physique théorique et interaction rayonnement matière Bp 270 Route de Soumaa Blida, Algérie.

2 Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene, Faculté de Chimie, Laboratoire Sciences des matériaux, Bp 32 El-Alia Bab-Ezzouar, Algérie.

3 Centro de Microscopia Electrónica, Universidad Complutense, 28040 Madrid, Spain.

4 Centre de Diffractométrie X, Sciences Chimiques de Rennes, UMR 66226 CNRS Université de Rennes1 Campus de Beaulieu, Avenue du Général Leclerc, France.

Corresponding Author:

Mohammed Kars

Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene, Faculté de Chimie, Laboratoire Sciences des matériaux, Bp 32 El-Alia Bab-Ezzouar, Algérie.

Email address: mkarsdz@yahoo.fr

Table S1  Atomic coordinates and equivalent isotropic displacement parameters (Å2) for the 2H-Nb1.031Se2, 3R-Nb1.071Se2, 3R-Nb1.085Se2 polytypes.

| Polytype | Atom | Wyckoff | x | y | z | Ued | Occupancy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2H-Nb1.031Se2 | Nb1 Nb2 Se | 2b 2a 4f | 0 0 1/3 | 0 0 2/3 | 0.25 0 0.1173(3) | 0.0053(16) 0.0053(16) 0.0065(17) | 0.960(2) 0.073(13) |
| 3R-Nb1.071Se2 | Nb1 Nb2 Se1 Se2 | 3a 3a 3a 3a | 0 0 1/3 1/3 | 0 0 2/3 2/3 | 0.0014(8) 0.8158(12) -0.0874(8) 0.0896(8) | 0.0094(4) 0.0094(4) 0.0099(4) 0.0129(5) | 1 0.071(8) |
| 3R-Nb1.085Se2 | Nb1 Nb2 Se1 Se2 | 3a 3a 3a 3a | 1/3 1/3 2/3 2/3 | 2/3 2/3 1/3 1/3 | 0.5123(6) 0.3343(13) 0.4237(6) 0.6009(5) | 0.0078(11) 0.0078(11) 0.0093(10) 0.0132(12) | 0.960(2) 0.119(13) |

Ueq is defined as one-third of the trace of the orthogonalized Uij tensors.

Table S2  Anisotropic displacement parameters for the 2H-Nb1.031Se2, 3R-Nb1.071Se2, 3R-Nb1.085Se2 polytypes.

| Polytype | Atoms | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2H-Nb1.031Se2 | Nb1 Nb2 Se | 0.003(2) 0.003(2) 0.005(2) | 0.003(2) 0.003(2) 0.005(2) | 0.009(3) 0.009(3) 0.010(3) | 0.0017(10) 0.0017(10) 0.0024(10) | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 3R-Nb1.071Se2 | Nb1 Nb2 Se1 Se2 | 0.0111(4) 0.0103(4) 0.0084(14) 0.0088(4) | 0.0111(4) 0.0103(4) 0.0084(14) 0.0088(4) | 0.0146(5) 0.0134(5) 0.0114(17) 0.0117(5) | 0.0056(2) 0.0052(2) 0.0042(7) 0.00439(19) | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 3R-Nb1.085Se2 | Nb1 Nb2 Se1 Se2 | 0.0034(13) 0.0034(13) 0.0037(12) 0.0102(16) | 0.0034(13) 0.0034(13) 0.0037(12) 0.0102(16) | 0.0166(17) 0.0166(17) 0.020(2) 0.0191(18) | 0.0017(7) 0.0017(7) 0.0018(6) 0.0051(8) | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |

Table S3 Selected bond distances (Å) for the 2H-Nb1.031Se2, 3R-Nb1.071Se2, 3R-Nb1.085Se2 polytypes. The distortion δ (Å) is the difference between the longest and shortest Nb-Se bond distance.

| Polytype | Nb-Se | Distances (Å) | Nb-Nb | Distances (Å) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2H-Nb1.031Se2 | Nb1-Se (x3) Nb1-Se (x3) δ | 2.477(2) 2.597(2) 0.12 | Nb-Nb Nb1-Nb2 | 3.4475(9) 3.1425(6) |
| 3R-Nb1.071Se2 | Nb1-Se1 (x3) Nb1-Se2 (x3) δ Nb2-Se1 (x3) Nb2-Se2 (x3) δ | 2.601(14) 2.594(14) 0.007 2.698(16) 2.288(12) 0.41 | Nb-Nb Nb1-Nb2 | 3.4512 (8) 3.42 (2) 3.49(2) |
| 3R-Nb1.085Se2 | Nb1-Se1 (x3) Nb1-Se2 (x3) δ Nb2-Se1 (x3) Nb2-Se2 (x3) δ | 2.608(10) 2.608(9) 0 2.621(14) 2.362(11) 0.259 | Nb-Nb Nb1-Nb2 | 3.4670 (8) 3.36 (2) |

Figure 1S [2–1-10] zone axis SAED pattern of 3R-Nb1.085Se2, showing diffuse intensity along c* axis, assigned to short-range ordering of extra Nb2 atoms and vacancies.

Figure 2S  Partial DOS of (A) 2H-NbSe2, (B) 2H-Nb1.1Se2, (C) 3R-NbSe2, (D) 3R-Nb1.1Se2.